科目代码：130

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

钻石检验员三级理论知识试卷

试卷编码：408050300131-2025030004

职    业：钻石检验员

等    级：三级

卷 册 一：理论知识

注   意   事   项

1、考试时间：120分钟。
2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，请在答题卡上采用2B的铅笔填涂。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

|  | 一 | 二 | 三 | 总 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

一、单选题（每题0.5分，共70分。）

1、下列宝石不具有聚片双晶的是（　　）。

A、刚玉	B、方解石	C、水晶	D、钠长石

2、下列宝石中，具有轮式双晶的是（　　）。

A、刚玉	B、金绿宝石	C、水晶	D、尖晶石

3、正长石的卡斯巴双晶属于（　　）。

A、聚片双晶	B、接触双晶	C、穿插双晶	D、轮式双晶

4、具有马鞍状弯曲晶体的宝石是（　　）。

A、蓝方石	B、白云石	C、蛇纹石	D、芙蓉石

5、水晶晶体具有左型和右型，是由于其发育有（　　）单形。

A、菱面体	B、六方柱

C、三方偏方面体	D、三方双锥

6、橄榄石的光性是（　　）。

A、B⁻	B、B⁺	C、B⁺/B⁻	D、假一轴晶

7、光的衍射原理可解释宝石特殊光学效应中的（　　）。

A、晕彩效应	B、变彩效应	C、砂金效应	D、变色效应

8、除了（　　）其它都是自然光转变成偏振光的方式。

A、反射	B、双折射	C、) 色散	D、选择性吸收

9、光波在非均质体中传播时，光波的（　　）决定其传播速度及相应折射率值的大小。

A、振动方向	B、传播方向	C、波长	D、) 振幅

10、测定宝石折射率的折射仪，其设计原理是根据（　　）原理。

A、全内反射	B、反射	C、干涉	D、散射

11、下列关于诚实守信的认识和判断中，正确的选项是（　　）。

A、一贯的诚实守信是不明智的行为

B、诚实守信是维持市场经济秩序的基本法则

C、是否诚实守信要视具体对象而定

D、追求利益最大化原则高于诚实守信

12、当一束光线照射到物体凹凸不平的表面时，光沿着不同方向发生反射，称为（　　）。

A、光的散射	B、光的全反射	C、光的漫反射	D、光的色散

13、宝石中所见的由于干涉产生的颜色通常称为（　　）。

A、晕彩	B、) 多色性	C、体色	D、残余色

14、欧泊的变彩效应主要是由于光的（　　）。

A、折射	B、反射	C、干涉	D、衍射

15、色散系数的最大值取决于宝石对（　　）的折射率之差。

A、红光（660nm）与黄光（589.5nm）

B、红光（606.7nm）与绿（500.9nm）

C、红光（686.7nm）与紫光（430.8nm）

D、紫光（430.7nm）与绿光（589.5nm）

16、下列宝石中色散最强的是（　　）。

A、合成碳硅石	B、人造钛酸锶

C、合成金红石	D、合成立方氧化锆

17、普通角闪石的Ng=1.701,Nm=1.691.Np=1.665,则普通的角闪石的光性符号（　　）。

A、一轴晶正光性	B、一轴晶负光性

C、二轴晶正光性	D、二轴晶负光性

18、红宝石的光率体特点是（　　）。

A、Ne&gt;No	B、三轴不等椭球体

C、Ne&lt;No	D、圆球体

19、三斜晶系的三个结晶轴与光率体的三个主轴（　　）。

A、互相平行	B、互相斜交

C、一个平行，其余斜交	D、没有固定的关系

20、斜方晶系的三个结晶轴与光率体的三个主轴是（　　）。

A、互相平行	B、互相斜交

C、一个平行，其余斜交	D、没有固定的关系

21、光波在晶体中振动方向不同导致有色宝石呈现不同颜色的现象称（　　）。

A、荧光	B、多色性	C、火彩	D、色散

22、多色性最强的切面（　　）。

A、平行光轴面	B、垂直光轴面	C、斜交光轴面	D、平行O光

23、光泽类型中，特殊光泽不包括（　　）。

A、油脂光泽	B、金刚光泽	C、珍珠光泽	D、蜡状光泽

24、影响宝石光泽的主要因素（　　）。

A、色散	B、发光性	C、折射率	D、透明度

25、下列宝石为玻璃光泽的是（　　）。

A、锆石	B、榍石	C、孔雀石	D、尖晶石

26、能容许部分光透过，当隔着宝石观察其后面的物体时，仅能见到物体轮廓的阴影，该宝石的透明度为（　　）。

A、亚透明	B、半透明	C、微透明	D、不透明

27、下列宝石中无磷光的是（　　）。

A、欧泊	B、尖晶石	C、磷灰石	D、萤石

28、在紫外荧光灯下，含铁量高的蓝宝石（　　）。

A、无荧光	B、蓝色荧光	C、白色荧光	D、绿色荧光

29、下列关于电子探针说法不正确的是（　　）。

A、不能分析挥发份	B、能分析超轻元素

C、不能分析超轻元素	D、不能确定变价元素的价态

30、用电子探针判别合成紫晶与紫晶是检测它们的（　　）。

A、矿物成分	B、主要化学成分

C、微量元素	D、晶体结构

31、红外光谱测定充胶翡翠的判别依据是（　　）。

A、有机阴离子团	B、翡翠中的阳离

C、翡翠的矿物成分	D、翡翠中是微量元素

32、提拉法合成变石不含水，天然变石含微量元素的水，可通过（　　）区分。

A、拉曼光谱仪	B、紫外—可见分光光度计

C、X射线荧光光谱仪	D、红外光谱仪

33、射线的波长范围为（　　）。

A、0.001nm-10nm	B、0.01-10nm

C、0.1-10nm	D、0.001-100nm

34、X射线荧光光谱仪可测定（　　）。

A、宝石中全部元素含量	B、贵金属表面成分

C、贵金属内部成分	D、矿物结构及含量

35、助溶剂合成红宝石内助溶剂残余物的拉曼吸收谱峰在（　　）。

A、800-1000cm⁻¹	B、1000-1200cm⁻¹

C、1500-2000cm⁻¹	D、4000-6000cm⁻¹

36、用拉曼光谱仪不能测定的有（　　）。

A、钻石中的橄榄石	B、合成红宝石中的助溶剂

C、漂白翡翠充填中的环氧树脂	D、铍扩散处理蓝宝石Be的含量

37、反射仪在工作中使用到的是（　　）。

A、黄光	B、紫外光	C、红外光	D、自然光

38、下列可以区分钻石类型（如I型、II型等）的仪器有（　　）。

A、热导仪	B、拉曼光谱仪

C、X射线荧光光谱仪	D、紫外—可见分光光度计

39、紫外-可见吸收光谱是属于（　　）光谱。

A、分子	B、原子	C、电子	D、离子

40、不宜用反射仪来测定折射率的宝石是（　　）。

A、蓝宝石	B、釓镓榴石

C、钻石	D、合成立方氧化锆

41、主要是通过宝石的发光成像图来区分宝石的大型仪器（　　）。

A、X射线荧光光谱仪	B、红外光谱仪

C、阴极发光	D、紫外-可见分光光度计

42、阴极发光仪最成功的应用是能迅速有效地区分（　　）。

A、助溶剂残余的不同成分	B、天然和合成钻石

C、天然和充填处理的绿松石	D、天然和加热处理的琥珀

43、软玉的密度为3.32g/cm3的重液中会呈现（　　）现象。

A、漂浮	B、缓慢下沉	C、悬浮	D、快速下沉

44、下列宝石在三溴甲烷中下沉在二碘甲烷中上浮的宝石由（　　）。

A、欧泊	B、萤石	C、绿帘石	D、海蓝宝石

45、关于首饰设计，以下说法错误的是（　　）。

A、设计的作品要符合视觉审美原则

B、设计的作品要符合心理审美原则

C、设计的作品要达到制作工艺的水平

D、首饰的类型不用符合功能上的要求

46、摆件的设计原则不包括（　　）。

A、遵循历史文化	B、可以夸张过度

C、经济、实用、美观	D、构图均衡，比例协调

47、实验室常用3.05的重液是二碘甲烷和（　　）配成。

A、四碘乙烯	B、水	C、三溴甲烷	D、丙酮

48、大部分的产品设计图要按照（　　）的比例绘制。

A、1:1	B、2:1	C、3:1	D、4:1

49、通长情况下，对体积较小的摆件应以（　　）画法为主。

A、平面	B、长方形	C、立体	D、正方形

50、用来配2.65重液的指示矿物的宝石是（　　）。

A、碧玺	B、水晶	C、石榴石	D、尖晶石

51、光卜以（　　）为主。

A、模压	B、机锟	C、机压	D、手工制作

52、（　　）不属于首饰起版的方式。

A、手造银版	B、手工雕蜡版	C、电脑雕蜡	D、机械制版

53、一颗宝石在空气中中1.86克拉，在水中中1.36克拉，这颗宝石为（　　）。

A、祖母绿	B、红宝石	C、金绿宝石	D、橄榄石

54、锯钻表现最常用的是沿（　　）方向锯。

A、立方体晶面	B、十二面体晶面

C、六面体晶面	D、八面体晶面

55、使用四氯化碳（相对密度1.58）对宝石进行称重，宝石在空气中的质量为6.2g，在液体中的质量为3.1g，则通过计算得出宝石可能为（　　）。

A、合成碳硅石	B、软玉	C、橄榄石	D、红柱石

56、钻石设计的主要原则（　　）。

A、保重原则	B、求重原则	C、省工原则	D、浪费原则

57、玫瑰型琢形虽然有着优美的几何形状，但是对宝石的火彩和（　　）都不利。

A、颜色	B、重量	C、净度	D、亮度

58、查尔斯滤色镜可以透过（　　）。

A、黄绿光和蓝光	B、蓝光和红光

C、红光和黄绿光	D、红光和紫光

59、（　　）不属于红、蓝宝石所使用的跑光盘。

A、铝合金盘	B、合金盘

C、有机玻璃盘	D、带凹槽的木盘

60、查尔斯滤色镜的红色光透过率与黄绿色光透过率相比（　　）。

A、小	B、差不多	C、大一点	D、大得多

61、琢磨工艺是玉器工艺技术的主要环节，琢磨分琢和（　　）两道工序。

A、扣	B、冲	C、磨	D、勾

62、玉器加工要通过琢磨完成，也就是（　　）造型。

A、加热	B、乘法	C、减法	D、除法

63、II型热导仪上的金属板（　　）。

A、是装饰品

B、测试者手指必须接触它才能进行测试

C、测试者千万别用手接触它

D、手指接不接触都可以

64、为了获取牢固的焊接效果，钎焊前不用清除母材表面的（　　）。

A、氧化膜	B、油脂	C、污物	D、水

65、包边镶的适用范围是（　　）。

A、正面呈弧形、底部平整的宝石

B、正面呈方形、底部平整的宝石

C、正面呈弧形、底部不平整的宝石

D、正面呈方形、底部不平整的宝石

66、下列关于热导仪说法正确的是：（　　）。

A、只能测定样品是否是钻石

B、除测定钻石外还能测定另一些宝石

C、一定能区分钻石与其仿制品

D、探针接触搁置宝石的铝板的现象跟防钻的现象一样

67、镶嵌宝石时，运用最多的镶嵌方法是（　　）。

A、爪镶	B、包镶	C、抹镶	D、槽镶

68、关于多粒钻槽镶的质量要求下列不符合是（　　）。

A、镶边既要镶牢宝石，又要最大限度地暴露宝石面

B、槽镶边应光滑平整、挺括

C、宝石的排列应平整、服帖

D、槽边应该过多遮盖宝石

69、在紫外荧光灯下不发荧光的宝石是（　　）。

A、尖晶石	B、红宝石	C、蓝宝石	D、琥

70、区别红色石榴石和红色尖晶石最有效的仪器是（　　）。

A、二色镜	B、偏光镜	C、折射仪	D、荧光

71、18℃的稀硝酸能将（　　）贵金属腐蚀。

A、Ag	B、Au	C、Pd	D、Pt

72、使用GB/T9288-2019灰吹法测定首饰含量为995.1‰，该首饰正确纯度及材料印记是（　　）。

A、足银	B、足金	C、足铂	D、足钯

73、硝酸的化学式为（　　）。

A、H₂SO₄	B、HCl	C、HNO₃	D、H₂PO₄

74、硝酸银溶液中的溶剂为（　　）。

A、硝酸	B、银	C、乙醇	D、水

75、浓酸、浓碱具有（　　），用时要小心，不要溅在皮肤和衣服上。

A、挥发性	B、流动性	C、稳定性	D、腐蚀性

76、在灰吹分金时使用的1:1的硝酸，如配置20mL，需要量取标准规定的硝酸（　　）mL。

A、5	B、10	C、15	D、20

77、GB/T11886-2015银合金首饰银含量的测定伏尔哈特法中标准银溶液使用（　　）溶解银。

A、盐酸	B、硫酸	C、王水	D、硝酸

78、酸式滴定管在读数时，应采用（　　）液面读数。

A、俯视	B、平视	C、仰视	D、以上均可

79、在移液过程中，移液管保持垂直，抵住容器墙并成（　　）度，保持移液管不动。

A、10	B、45	C、90	D、都可以

80、锥形瓶是由硬质玻璃制成的纵剖面呈（　　）形状的容器。

A、正方	B、长方	C、三角	D、圆

81、烧杯用于溶解时，液体的量以不超过烧杯容积的（　　）为宜。

A、1/3	B、2/3	C、1/2	D、3/4

82、熔焊是不使用充填物，利用火源将贵金属局部加热到临界状态，对相同材料的贵金属进行（　　）的工艺。

A、碰焊	B、电焊	C、走水	D、焊接

83、（　　）是将清洁工件表面将其加热到预定的温度，保持一定时间后自然冷却或淬水以消除工件内应力的热处理工艺。

A、回火	B、退火	C、正火	D、淬火

84、若将首饰三视图数量上进行分解，可分为（　　）。

A、平面视图和立体视图	B、二视图和三视图

C、三角视图和四角视图	D、单层视图和双层视图

85、素类戒指的工艺要求不正确的是（　　）。

A、光面表面光洁、干净

B、仿钻车花面中心点正，深浅一致

C、深角位可有明显砂眼

D、光面无明显砂眼

86、贵金属项链结构上应满足链身（　　）质量要求。

A、活动灵活	B、可打结	C、易打转	D、扭曲

87、耳钉长度一般在（　　）mm。

A、5.0-8.0	B、5.0-10.0

C、11.0-15.0	D、15.0-30.0

88、吊坠工艺质量一般应符合（　　）要求。

A、重心合适	B、无偏移

C、活动位置灵活	D、以上选项都是

89、GB/T9288-2019金合金首饰金含量的测定灰吹法（火试金法）的试剂材料中的银含量为不低于（　　）‰。

A、925	B、990	C、999	D、999.9

90、GB/T17832-2008银合金首饰银含量的测定溴化钾容量法(电位滴定法)中使用的分析天平感量为（　　）。

A、0.1g	B、1mg

C、0.1mg	D、0.01mg

91、《GB/T11886-2015（　　）

A、淡蓝	B、淡黄	C、淡红	D、深红

92、GB/T17832-2008银合金首饰银含量的测定溴化钾容量法(电位滴定法),试样中银的含量以（　　）来表示，保留到（　　）。

A、百分数，十分位	B、百分数，个位

C、千分数，十分位	D、千分数，个位

93、GB/T9288-2019金合金首饰金含量的测定灰吹法（火试金法）中金含量数值以（　　）表示，数值保留到（　　）位。

A、‰，个	B、‰，小数点后1个

C、%，小数点后1个	D、%，小数点后2个

94、GB/T18043-2013中测量结果范围上限小于标称值低限，判定为（　　）。

A、合格	B、不合格	C、符合	D、不符合

95、GB/T32022-2015贵金属覆盖层饰品规定的包金的金覆盖层厚度为（　　）微米。

A、0.02-0.05	B、0.05-0.50

C、大于等于0.03	D、大于等于0.50

96、职业道德品质的含义应包括（　　）。

A、职业观念、职业良心和个人新年

B、职业观念、职业修养和理论水平

C、职业观念、文化修养和职业良心

D、职业观念、职业良心和职业自豪感

97、职业道德是从职业活动的需要中形成和发展起来的，是（　　）的重要组成部分。

A、道德	B、品德	C、素质	D、职业

98、职业技能是指人在（　　）范围内需要掌握的技能。

A、职业活动	B、就业活动	C、工作活动	D、校园活动

99、检测人员职业道德的基本规范不包括（　　）。

A、科学求实、公正公平	B、程序规范，注重时效

C、严守秘密廉洁自律	D、勇于竞争、不断创新

100、以下有关实验室用电的注意事项中，不正确的是（　　）。

A、实验前先检查用电设备，再接通电源；实验结束后，先关仪器设备，再关闭电源

B、工作人员离开实验室或遇突然断电，应关闭电源，尤其要关闭加热电器的电源开关

C、电源或电器设备的保险丝烧断后，可以用其它金属导线代替

D、不得将供电线任意放在通道上，以免因绝缘破损造成短路

101、下面（　　）是化学品标签中的警示词。

A、危险、警告、注意	B、火灾、自燃

C、还原性、氧化性	D、爆炸、毒性

102、国际单位制的国际通用符号是（　　）。

A、IS	B、SI	C、MI	D、IM

103、（　　）。检验是根据被检样本中的不合格产品数，推断整批产品的接收与否。

A、计件抽样	B、计点抽样	C、计数抽样	D、计量抽样

104、下列数修约至小数后第三位，不正确的是（　　）。

A、5.28359（5.284）

B、7.42450（7.425）

C、3.8435（3.844）

D、9.362501（9.363）

105、准确的"检验"定义是（　　）。

A、通过测量和试验判断结果的符合性

B、记录检查、测量、试验的结果，经分析后进行判断和评价

C、通过检查、测量进行符合性判断和评价

D、通过观察和判断，适当时结合测量、试验进行符合性评价

106、检测记录应有人签名，以示负责，正确签名方式是（　　）。

A、可以他人亲笔代签

B、签名栏姓名可打字

C、需本人亲笔签名或盖本人印章

D、可以由检验部门负责人统一代签

107、质量检验的主要功能为：鉴别功能、把关功能、预防功能、（　　）。

A、宣传功能	B、报告功能	C、销售功能	D、估价功能

108、下列对质量检验步骤描述正确的是（　　）。

A、检验准备—测量或试验—记录—确认和处置

B、检验准备—测量或试验--比较和判定--记录—确认和处置

C、检验准备—测量或试验—确认和处置—记录—比较和判定

D、检验准备—测量或试验—记录—比较和判定—确认和处置

109、《产品质量法》规定产品质量责任包括（　　）。

A、企业赔偿责任，商家赔偿责任

B、产品责任、民事责任，行政责任，刑事责任

C、一切责任

D、法律责任

110、《产品质量法》规定，产品缺陷损害赔偿的诉讼时效为（　　）。

A、二十年	B、十年	C、二年	D、一年

111、国家对产品质量实行监督检查的主要方式是（　　）。

A、抽查	B、自查	C、抽样	D、互查

112、国际单位制的基本单位共有7个，以下不属于其基本单位的是（　　）。

A、米、千克	B、秒、开	C、牛、焦耳	D、安、坎

113、《中华人民共和国标准化法》规定:“强制性标准必须执行，不符合强制性标准的产品，禁止生产、（　　）和进口。”

A、销售	B、进口	C、宣传	D、批发

114、区别无色—浅黄色天然钻石和合成钻石的确切证据是观察是否具有（　　）。

A、465nm吸收线	B、478nm吸收线

C、415.5nm吸收线	D、437nm吸收

115、近几年合成钻石大量出现市场，相对合成成本较高的是哪种方法合成的钻石（　　）。

A、HPHT	B、CVD

C、GE-POL	D、NOVA

116、高温高压（HPHT）合成钻石主要是下列哪个类型（　　）。

A、Ia	B、IIa	C、Ib	D、IIb

117、要判别钻石真伪，一般市场上参照的是哪种证书（　　）。

A、钻石分级证书	B、宝玉石鉴定证书

C、钻石评估证书	D、贵金属检测证书

118、鉴别天然与辐射改色的蓝色钻石，可用（　　）。

A、热导仪	B、莫桑石仪	C、电流表	D、偏光镜

119、Novatek公司采用高温高压方法主要是针对哪种类型钻石进行改色（　　）。

A、Ia	B、IIa	C、Ib	D、IIb

120、高温高压（HPHT）改色处理钻石往往会产生的色心是（　　）。

A、GR1	B、595nm	C、H2	D、N3

121、美国通用电气（GE）公司处理的钻石一般是指经过（　　）处理的IIa型钻石。

A、激光打孔	B、高温高压	C、裂隙充填	D、辐照

122、合成碳硅石（SiC）与钻石相比，常规检测最主要区别要点在于（　　）。

A、高导热性	B、高折射率	C、高双折射率	D、异常双折射

123、仿钻材料人造钇铝榴石的英文缩写为（　　）。

A、YAG	B、GGG	C、CZ	D、SiC

124、利用钻石亲油疏水性做托水试验鉴别钻石真伪时，水滴出现下列哪种现象可以判断是钻石（　　）。

A、水滴在台面迅速散开

B、水滴在台面保持很好圆度，不散开

C、水滴平铺整个台面

D、无法判断

125、下列哪种仪器能够快速有效区分钻石和合成金红石（　　）。

A、DiamondView	B、DiamondSure

C、分光镜	D、显微镜

126、我国第一个正式的钻石分级国家标准的正式使用时间是（　　）。

A、1996年10月07日	B、1997年05月01日

C、2003年07月01日	D、2003年11月01日

127、我国第一个彩色钻石分级国家标准《黄色钻石分级》的编号是（　　）。

A、GB/T34543	B、GB/T34545

C、GB/T32862	D、GB/T32863

128、《GB/T16554-2017钻石分级》国家标准中规定的钻石“4C”分级对象是（　　）。

A、合成钻石	B、天然未镶嵌及镶嵌抛光钻石

C、处理钻石	D、彩色钻石

129、天然产出的钻石晶体毛坯最常见的双晶类型是（　　）。

A、接触双晶	B、穿插双晶	C、聚片双晶	D、轮式双晶

130、根据互补色原理，如果白光通过钻石后，其中蓝色光被选择性吸收，钻石则呈（　　）。

A、粉红色	B、蓝色	C、无色	D、黄色

131、钻石切磨时要认真分析钻石毛坯的（　　）性质，以保证切割顺利。

A、解理	B、裂理	C、断口	D、差异硬度

132、钻石与石墨都是由碳元素组成，但晶体结构完全不一样，钻石属于（　　）晶体，石墨属于（　　）。晶体。

A、共价键，离子键	B、分子键，离子键

C、分子键，共价键	D、共价键，分子键

133、钻石在X-射线照射下都发蓝白色荧光，利用这个性质可以对钻石进行（　　）。

A、改善颜色	B、改善净度

C、原矿筛选	D、去除杂质包体

134、不含包裹体钻石在真空中加热1800oC后迅速冷却，钻石安然无恙，这是由于钻石具有良好（　　）。

A、高导热性	B、良好导电性

C、亲油疏水性	D、低的热膨胀率

135、根据结晶学原理，钻石晶体的空间格子类型属于（　　）。

A、原始格子	B、面心格子	C、底心格子	D、体心格子

136、下列选项中不是钻石晶体的表面常见的纹理是（　　）。

A、八面体的三角凹坑	B、十二面体的平行线理

C、十二面体的三角凹坑	D、三角薄片双晶的青鱼骨刺纹

137、钻石具有典型的差异硬度属性，各个方向差异硬度大小关系为（　　）。

A、H八面体&gt;H立方体&gt;H菱形十二面体

B、H八面体&gt;H菱形十二面体&gt;H立方体

C、H立方体&gt;H八面体&gt;H菱形十二面体

D、H菱形十二面体&gt;H立方体&gt;H八面体

138、钻石中氮（N）元素以单原子形式出现，自然界中此类型钻石极少，颜色为黄、黄绿和褐色，这种类钻石为（　　）。

A、Ia型	B、Ib型	C、IIa型	D、IIb

139、钻石与下列哪种物质属于同质多像变体（　　）。

A、合成碳硅石	B、合成立方氧化锆

C、合成钻石	D、石墨

140、一颗裸钻10×放大镜下，台面干净，只见冠部主刻面处有一针点状包裹体，未见其他瑕疵特征，则该钻石净度级别为（　　）。

A、VVS₁	B、VVS₂	C、VS₁	D、VS₂

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题（每题0.5分，共15分。）

141、（　　）翡翠的颜色和透明度是判断其质量优劣的标志之一。

142、（　　）按“国标”，翡翠经过强酸碱处理后又浸蜡充填应表明“处理”。

143、（　　）翡翠与水钙铝榴石外观极为相似，其折射率和密度均高于翡翠。

144、（　　）翠性是指裂理造成的星光状闪光。

145、（　　）角质型珊瑚遇酸气泡，加热有蛋白质烧焦的臭味。

146、（　　）矽线石折射率为1.659~1.680，矽线石猫眼点测折射率为1.68。

147、（　　）黝帘石属于单斜晶系，晶体常沿Y轴延长，有平行柱状条纹，折射率1.691~1.700。

148、（　　）辉石都具有两组夹角为90度的完全解理。

149、（　　）方柱石与长石，水晶的主要区别是轴性和光性的正负。

150、（　　）空晶石是红柱石的一个变种，有十字形的碳杂质聚集的条带。

151、（　　）在饱和食盐水中上浮的宝石或材料只有琥珀。

152、（　　）堇青石的特殊光学效应有星光效应猫眼效应砂金效应。

153、（　　）磷灰石具有受热后发出的磷光的特性。

154、（　　）具有砂金效应的砂金玻璃就是砂金石。

155、（　　）芬兰产的“光谱石”是指一种具有变彩效应的长石。

156、（　　）炸裂水晶辐照水晶和熔炼水晶都属于优化处理的水晶。

157、（　　）偏光镜下天然水晶可以看见牛眼干涉图而合成水晶看不见。

158、（　　）象牙的化学组成包括磷酸盐和有机质两部分。

159、（　　）水晶具有典型的中空黑十字干涉图。

160、（　　）绿色石榴石与金绿宝石可以通过光泽区分。

161、（　　）对于易燃物、易爆物，使用时要远离火源，用完后应及时加盖并存放在阴凉通风处。

162、（　　）锥形瓶可用于普通实验，制取气体或作为反应容器。

163、（　　）戒指的戒圈应厚薄适中，形态自然、美观，整体协调。

164、（　　）GB/T17832-2008银合金首饰银含量的测定溴化钾容量法(电位滴定法)在结果偏差应小于1%，如误差大于这个值，试验应重做。

165、（　　）GB/T32022-2015贵金属覆盖层饰品规定的包银的银覆盖层厚度为大于等于2.00微米。

166、（　　）社会主义职业道德是以马克思主义为指导的新型的职业道德，它继承了历史上各种职业道德的优良传统，具有一切职业道德所共有的一般特征，但又同私有制条件下的职业道德有着本质的区别。

167、（　　）职业道德鲜明地表达职业义务、职业责任以及职业行为上的道德准则。

168、（　　）职业技能分为言语技能和肢体技能。

169、（　　）锥状腰围特点是腰围边界切磨得与台面不垂直，发生一定角度倾斜，导致从正面观察，能看到腰围边界一定厚度的白边效应。

170、（　　）欧洲钻石分级体系中，颜色“TintedColour”表示微黄白色，相当于字母色级中I—J色。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多选题（单题分值1.0分，总分15分）

171、属于二轴晶的单形有（　　）。

A、八面体	B、斜方柱

C、平行双面	D、六方柱

E、四方柱

172、下列哪些宝石遇盐酸起泡（　　）。

A、冰洲石	B、孔雀石

C、珍珠	D、象牙

E、珊瑚

173、可用以下方法（　　）鉴别钻石与合成碳硅石。

A、放大镜观察包体特征	B、放大镜观察重影现象

C、折射仪测折射率	D、观察二色性

E、静水称重法测量密度

174、合成红宝石目前可采用以下方法进行人工合成（　　）。

A、水热法	B、焰熔法和助熔剂法

C、冷坩埚法	D、导模法和提拉法

E、气相沉淀法

175、玉石雕刻工艺步骤有（　　）。

A、实材勾样	B、切块定位

C、推落派活	D、细坯

E、精细修饰

176、应在通风柜进行的操作（　　）。

A、稀释浓硝酸	B、稀释浓盐酸

C、稀释浓氨水	D、硝酸溶解银

E、灰吹法中的分金步骤

177、锥形瓶注意事项正确的是（　　）。

A、入的液体不超其容积的1/2

B、锥形瓶外部要擦干后再加热

C、锥形瓶一般不用来存储液体。

D、锥形瓶可直接加热

E、使用后用专用洗涤剂清洗干净，进行烘干，保存在干燥容器中

178、下面对戒指工艺质量要求正确的有（　　）。

A、内圈正，光滑

B、戒指背面表面无斑

C、焊接良好，无错位，焊缝不明显

D、印记清楚整齐，易于辨识

E、所镶珠宝玉石端正、稳固，无松动

179、GB/T17832-2008银合金首饰银含量的测定溴化钾容量法(电位滴定法)测试的银合金中（　　）元素不会干扰本测试方法。

A、银	B、铜

C、锌	D、隔

E、钯

180、GB/T32022-2015贵金属覆盖层饰品规定的金覆盖层饰品按照覆盖层厚度和加工方法的不同分为（　　）饰品。

A、微层镀金	B、薄层镀金

C、镀金	D、厚层镀金

E、包金

181、检测记录的基本要求有（　　）。

A、检测记录应按照统一格式编写，内容要根据不同的检测对象不同的要求，合理填写

B、检测记录应做到：如实、准确、完整、清晰。记录的项目应完整，空白项应划上斜线

C、检测记录发生记错数字时，应及时更正，更改的方法应采取“杠改”的办法

D、检测记录应由检测人和校核人本人签名，以示对记录负责

E、数据处理应符合误差分析和有关技术标准的规定

182、下列钻石仿制品的化学成分属于氧化物的有（　　）。

A、锆石	B、CZ

C、合成尖晶石	D、合成刚玉

E、合成碳硅石

183、钻石分为I型（Ia和Ib）和II型（IIa和IIb），下列哪些说法是正确的（　　）。

A、I型钻石中含有杂质元素氮（N）

B、II型钻石不含杂质元素氮（N），但都含有硼B

C、天然的钻石绝大多数属于Ib型钻石

D、天然蓝色钻石属于IIb型钻石，为半导体（导电）

E、IIa型钻石颜色通常为晶体位错形成导致的

184、根据国家标准《GB/T16554-2017钻石分级》中规定，LC级别钻石可以包含下列哪些特征（　　）。

A、10×放大镜下冠部干净

B、允许有位于亭部并从冠部观察不到的额外刻面

C、允许存在既不反光、不带白色或其它色调，又不严重影响透明度的内部纹理

D、允许存在不超过最大宽度或不影响腰棱轮廓对称性，且从冠部观察不到的原始晶面

E、腰围可以极其轻微的须状腰

185、根据国家标准《GB/T16554-2017钻石分级》中规定,钻石质量下列表示方法正确是（　　）。

A、0.256ct

B、0.25ct

C、0.0500g

D、0.005g

E、0.2000g（1.00ct）